Outil n° 15

Construction d’une dalle Sanplat

Cette fiche technique de construction est issue du Programme d’Hydraulique Villageoise de Maradi (Niger) qui s’est tenu entre 2000 et 2006 sur financement de l’Agence Française de Développement.

Programme d’Hydraulique Villageoise de Maradi

Fiche technique de construction

de la dalle SANPLAT

(1,20 m de diamètre)

LES OUTILS (par maçon)

LES MOULES (par maçon)

LES MATÉRIAUX

( 1

( 2

( 3

( 4

( 5

( 6

( 7

( 8

( 9				    ( 10				        ( 11

# Text boxes

1 pelle

1 truelle

1 taloche

1 mètre ruban

1 seau de 20 litres

1 cisaille

1 paire de gants

1 arc en bois rouge

1 moule métallique circulaire + son attache

1 planche repose-pieds

1 moule de trou de chute

2 seaux de sable de rivière

2 seaux de gravier de calibre 6-12 mm

1 seau de ciment

15 litres d’eau

du fil de fer négatif

½ barre de fer de 06 mm

du plastique ou papier

Les matériaux doivent être propres et de bonne qualité.

- Nettoyer le lieu de chantier et disposer le matériel.

- Attacher le moule circulaire et le remplir de sable. ( 1

- Compacter le sable et vérifier la forme circulaire du moule (1,20 m). ( 2

- Façonner le sable en forme de dôme à l’aide de l’arc. L’épaisseur du bord libre du moule circulaire doit être égal à l’épaisseur de l’arc (= 4 cm). ( 3

- Couvrir le sable avec du plastique ou du papier.

- Positionner le moule de trou de chute au centre 
du dôme. ( 4

- Confectionner les 2 cercles métalliques en fer de 06 mm de 3,50 m et 2 m de longueur.

- Préparer le mortier dans les proportions : 2 seaux de sable ; 2 seaux de gravier ; 1 seau de ciment ; 15 litres d’eau.

- Mettre une première couche de mortier en commençant par les bords du moule de trou de chute. Bien appuyer avec la truelle au niveau des moules. ( 5

- Positionner les 2 cercles métalliques. ( 6

- Epandre le mortier sur toute la surface et bien l’étaler en le remontant entre le bord supérieur du moule circulaire et le haut du moule de trou de chute à l’aide de la taloche. ( 7

- Creuser la forme inclinée autour du moule de trou de chute jusqu’à sa moitié avec l’aide de la truelle. ( 8

- Enlever le moule de trou de chute après ½ heure, et inscrire la date et le nom du maçon sur la dalle.

- Positionner le moule repose-pieds et gratter le mortier se trouvant à l’emplacement des pieds. ( 9

- Préparer le portier dans les proportions : 4 truelles de sable ; 2 truelles de ciment ; un peu d’eau.

- Remplir le moule repose-pieds avec le mortier.

- Retirer le moule repose-pieds après quelques minutes et lisser les bords des repose-pieds. ( 10

- Enlever le moule circulaire après 2 heures de temps.

- Recouvrir l’ensemble de la dalle avec du sable et l’arroser 2 à 3 fois par jour pendant 7 jours. ( 11